## Slide 1: Moire pattern
PFC Simulation

## Slide 2: 目录
1. 莫尔条纹的现象及原理
2. 薄膜-基底体系的莫尔条纹现象及原理
3.晶体相场法模拟的理论推导
4.总结

## Slide 3: 1.莫尔条纹的现象及原理
莫尔条纹的现象在生活中十分常见
将两梳子旋转一定角度交叠在一起
对屏幕拍照也会产生莫尔条纹

## Slide 4
1.1一维莫尔条纹的原理简析
在一维空间中，考虑两组周期相近的点阵，可以利用delta函数方便地描述为：
由于存在周期差因而line1和line2在原点x=0之后的步长不同，当line2与line1相差的长度时，设此时line2的点为第n个点，且到原点距离为d，由此列得：

## Slide 5
如图相当于莫尔条纹的空间周期，可见莫尔条纹的空间周期长度，与点阵间隔长度正相关；与两点阵相差的空间周期负相关，即周期相差越小，莫尔条纹周期越大！

## Slide 6
1.2二维扭转莫尔条纹的原理简析
在二维空间，除了一维空间仅有的平移操作，还可以进行旋转操作，因而即使阵列的周期完全相同，也会产生莫尔条纹，如图：
仔细观察会发现，之所以出现莫尔条纹，是因为两个周期性结构经过旋转，出现了新的周期性结构，而这新的周期性结构的组成单元为菱形，下面对其进行定量分析：
设阵列间隔周期为P，转角为，菱形的长对角线为2D，边长为d，不难得到：
D可看作莫尔条纹的周期，分析与，可以得到与一维类似的结论

## Slide 7: 2.薄膜-基底体系的莫尔条纹现象及原理
在凝聚态物理和材料科学当中，经常遇到薄膜-基底体系。由于组成薄膜和基底的材料通常为晶体，具有周期性结构，因而也会因为晶格错配和扭转错配莫尔条纹！
2.1 实验上，通过STM等设备可以观察到由位错网络引起的等效的莫尔条纹。一方面，由于薄膜的弹性能，使得体系趋于非公度态（几何上等效为莫尔条纹）；另一方面，由于基底的势能，趋使体系呈现公度态，进而不出现莫尔条纹。但对于这种现象的解释，目前是欠缺的，需要通过理论、模拟等手段进行研究。

## Slide 8
2.2 理论上的研究非常多，这里仅展示对双层石墨烯体系的一些推导。首先从单层石墨烯的能带入手，进行简要说明：
石墨烯的点阵结构如图所示，称为二维六角格子(honeycomb)，根据杂化轨道理论，其由sp2杂化成键，因此会多余出来2pz这个轨道出来，进而电子可以进行非局域化的运动；再根据固体物理中的紧束缚近似(TBA)，考虑到电子有三个方向的hopping，写出三个hopping矢量：
将hopping矢量描述的几何关系代入紧束缚近似公式当中，得到量的矩阵：
虽然石墨烯有两套碳原子的sublattice，但就能量角度而已，是等价的，故可以设=

## Slide 9
解得石墨烯能带的近似表达式：
得到能带之后，材料的各种性质便可以进行计算了，例如电子有效质量、费米速度等。接下来，我们将目光着眼于双层石墨烯，对双层石墨烯的描述和性能进行简要介绍。
由基矢构成原胞，每个原胞有两个碳原子。
将基矢进行线性组合，形成更大基矢，称为超胞，由多个原胞组成。

## Slide 10
以为基矢，写出原子坐标，相当于将把原胞面积作为单位1，那么根据线性代数可知， {}到{}的变换矩阵M的行列式，即代表了以{}为超胞所含原胞的个数。
为了讨论方便，考虑沿着轴 的两个矢量:
不难得到两套仅差一定角度的超胞，且满足：
由此构建了转角与超胞所含原胞个数det(M)的定量关系!

## Slide 11
将之前由对称矢量构造的两套超胞进行对应，不难发现，转角越小，超胞的面积越大，这一点与之前推导一维、二维莫尔条纹的结论是一致的！
通过旋转，双层石墨烯会形成更加复杂的重复结构——超胞，电子可以在双层间移动。旋转至一定“魔角”——1.1°后，双层石墨烯似乎会出现普通石墨烯所不具备的行为，比如超导性。

## Slide 12
2.3 数值模拟上，通常采用密度泛函DFT、分子动力学MD、蒙特卡洛MC、晶体相场法PFC等方法进行模拟。我们重点关注的是晶体相场法PFC，如图是模拟结果。之后，会对PFC的推导进行详细介绍。

## Slide 13: 3.晶体相场法模拟的理论推导
通常，体系的能量可以写为动能项和势能项两项：
由此，也将自由能关于粒子密度的泛函 分为动能项和相互作用项：
3.1.1动能项
3.1自由能公式
假设粒子服从玻尔兹曼分布，并由动能 ε 可以写出其粒子配分函数 :

## Slide 14
考虑到同种粒子的全同性，由粒子配分函数可得到自由能的表达式：
利用斯特林近似，并定义密度场，动能项化学势，可以得到：
3.1.2相互作用项
首先定义 n 点直相关函数：

## Slide 15
3.1.3自由能

## Slide 16
3.2 两点直相关函数的选取与化简
由于描述原子密度过于尖锐，使得需要耗费大量空间和时间计算资源，因而对原子密度进行处理，定义平均密度，引入无量纲密度
定义并通常令化学势得到：

## Slide 17
代入式子当中，得到：
两点直相关函数函数的因而可以利用卷积定理进行简化；此外对展开到4阶，得到：
将两点直相关函数在k空间展开到4阶：
其中 ；并将R作为r的单位长度。

## Slide 18
3.3 振幅方程与基底势能的加入
将自由能代入动力学演化方程，得到：
为了得到振幅更加缓慢的场，对原子密度和势能均按倒格矢进行展开：
若加入基底的外场项nV，则为：

## Slide 19
利用公式，以及一系列复杂的化简和近似，最终得到：
其中，, 且时间采用了无量纲的形式。
引入算符，将上式方程分为线性项和非线性项。

## Slide 20
3.4 离散化处理
将递推式进行傅里叶变换，得到：
在k空间中离散化为：
利用上式进行迭代，并最终做逆傅里叶变换，得到振幅

## Slide 21: 4.总结